白城市雨水系统施工及验收导则

（施行）

Technical guidelines for Baicheng Stormwater System Construction Quality and Qcceptance

白城市住房和城乡建设局

北京建工建筑设计研究院

2016年10月

# 前 言

为了更好地指导白城市海绵城市工程设施的施工、验收、评价，保证相关工程设施建成后达到设计目标，更好的、长久的发挥设施的工程效果，根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号）、住建部《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》的要求，认真总结国内外科研成果和实践经验，结合白城市海绵城市建设的需求，在广泛征求意见的基础上，编制《白城市雨水系统施工及验收导则》。

本导则的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料性能；5.施工前准备；6.施工与验收；7.雨水管控效果评价；8.附录。

本导则由白城市住房和城乡建设局负责管理，由北京建工建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，寄送至北京建工建筑设计研究院《白城市雨水系统施工及验收导则》编制组（地址：北京市西城区展览馆路1号），供后续修订时参考。

主编单位：白城市住房和城乡建设局  北京建工建筑设计研究院

参编单位：北京建筑大学海绵城市研究院

管理单位：白城市住房和城乡建设局

主要起草人：王文亮  赵丰昌  王耀堂  王二松  毛  坤

主要审查人：李俊奇 车伍

目  录

前 言	1

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 材料性能	1

4.1 透水砖	1

4.2 渗透管	1

4.3 蓄水模块	2

4.4 管材	3

5 施工前准备	5

6 施工与验收	6

6.1透水砖铺装	6

6.1.1一般规定	6

6.1.2施工要求	6

6.1.3验收标准	8

6.2缝隙透水	10

6.2.1一般规定	10

6.2.2施工要求	10

6.2.3验收标准	11

6.3下沉式绿地	13

6.3.1 一般规定	13

6.3.2 施工要求	13

6.3.3 验收标准	14

6.4生物滞留设施	14

6.6.1 一般规定	14

6.4.2 施工要求	15

6.4.3 验收标准	18

6.5植草沟	19

6.5.1一般规定	19

6.5.2施工要求	20

6.5.3 验收标准	20

6.6雨水罐	21

6.6.1 一般规定	21

6.6.2 施工要求	22

6.6.3 验收标准	22

6.7渗井	23

6.7.1一般规定	23

6.7.2施工要求	24

6.9.3 验收标准	25

6.8调蓄池（蓄水模块）	25

6.8.1 一般规定	25

6.8.2 施工要求	26

6.8.3 验收标准	28

6.9渗透塘	29

6.9.1 一般规定	29

6.9.1施工要求	30

6.9.1验收要求	30

6.10调节塘	31

6.10.1 一般规定	31

6.10.2 施工要求	31

6.10.3 验收要求	32

6.11雨水人工湿地	33

6.11.1 一般规定	33

6.11.2 施工要求	34

6.11.3 验收标准	35

6.12 雨水口	36

6.12.1 一般规定	36

6.12.2  施工要求	36

6.12.3 验收标准	37

6.13 雨水检查井	37

6.13.1 一般规定	37

6.13.2 施工要求	38

6.13.3 验收标准	38

7 雨水管控效果评价	40

7.1 设计方案评价	40

7.2 施工过程评价	40

7.3 雨水管控效果评价	41

附录	44

1 分项、分部、单位工程质量验收记录	44

2 常用标准、规范名录	53

# 1 总则

1.0.1  为加强白城市海绵城市建设工程的施工管理，确保海绵城市建设的工程质量，有效发挥各类海绵设施的设计功能和作用，提高经济效益，统一和指导白城市海绵城市雨水工程的施工、验收与评价，特制定本导则。

1.0.2  本导则适用于白城市范围内的所有新建、改建及扩建项目的海绵城市工程施工及验收。

1.0.3  海绵城市建设工程的施工与验收除执行本导则外，还应符合国家及地方现行相关专业标准、规范的规定，所有海绵设施所用的原材料、半成品等产种规格、性能必须符合国家有关标准的定和设计要求；接触饮用水产品规格、性能必须符 合国家有关标准的定和设计要求，严禁使用国家明令淘汰、的产品。

1.0.4  海绵城市项目施工中，应严格按照设计图纸和要求进行，在设计无明确要求时，征得相关人员同意后，可以按照本标准提供的指导意见进行。

1.0.5  海绵设施包括但不限于：透水铺装、雨水花园、下沉式绿地、生物滞留带、植草沟、渗透塘、雨水人工湿地、调节塘、雨水桶、生态驳岸、蓄水模块等雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施及其附属设施。

# 2 术语

2.0.1  海绵城市sponge city

海绵城市指通过城市规划、建设和管理，充分发挥建筑小区、道路广场、公园绿地、河湖水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

2.0.2  低影响开发Low Impact Development（LID）

指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

2.0.3  雨水调蓄stormwater detention, retention/storage

雨水储存和调节的统称。

2.0.4  雨水调节stormwater detention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长 排放时间，一般不减少排放的径流总量，也称调控排放。

2.0.5  雨水储存stormwater storage

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以 达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

2.0.6  年径流总量控制率volume capture ratio of annual rainfall

根据多年24小时降雨量数据计算得出，通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发（腾）、水质处理（过滤、沉淀等）等方式，得到控制的雨量占总降雨量的百分比。对于实际案例，年径流总量控制率也可根据分钟或小时降雨量数据，采用模型连续计算法得出。

2.0.7  设计降雨量design rainfall depth

为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定低影响开发设施设计规模的降雨量控制值，通常用24小时降雨量（mm）表示。

2.0.8  下垫面underlying surface

指降雨受水面的总称。包括屋面、地面、水面等。

2.0.9  雨量径流系数volumetric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

2.0.10  流量径流系数discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。

2.0.11  透水铺装pervious pavement

渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面，主要包括透水砖、透水水泥混凝土和透水沥青混凝土三种形式。

2.0.12  植草沟grass swale

在地表沟渠中种植植被，收集、输送（一般通过重力流）雨水并利用沟内的植物和土壤截留、净化径流雨水的设施。

2.0.13  下沉式绿地depressed greenbelt

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指低于周边汇水面，可用于调蓄、转输及净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、植草沟、雨水塘、雨水湿地等。

2.0.14  生物滞留设施bio-retention

具有一定蓄水深度，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施，生物滞留设施按形态不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等，按构造不同可分为简易型和复杂型生物滞留设施。

2.0.15  雨水人工湿地stormwater wetland

通过模拟天然湿地的结构和功能，人工建造的具有径流雨水调蓄和水质净化功能的工程性设施。

2.0.16  渗井infiltration well

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

2.0.17  调蓄池 stormwater detention or retention tank

具有雨污水调节、储存或综合调蓄功能的水池，通常是由钢筋混凝土、石砌或其他材料构建的人工水池。

2.0.18渗透塘 infiltration pond

雨水通过侧壁和池底进行渗透的滞蓄水塘。

# 3 基本规定

3.0.1  海绵城市建设工程的管理应按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）进行项目管理。海绵城市建设工程的施工人员应经过相应的技术培训或具有施工经验，且施工单位及施工人员应具备相应的施工资质和资格。

3.0.2  施工现场必须有健全的工程质量管理体系、施工质量控制、质量检验制度，确保各类设施维护工作正常进行。

3.0.3  海绵城市建设工程的规模、竖向、平面布局、材料规格与类型等应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。需变更设计，应按相关规定程序进行报审。设计变更不得降低项目的海绵城市建设目标，并由设计单位出具设计变更通知单。

3.0.4  低影响开发设施工程施工所用的原材料、半成品构件和设备等产品进入施工现场时必须行验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合 同、质量格证书、性能检验报告等，并应符合国家有关标准规定。

3.0.5  施工单位应在工程开工前编制施工组织设计，对关键的分项、分部工程应分别编制专项施工方案。施工组织设计、专项施工方案必须按规定程序审批后执行。

3.0.6  工程施工中，在质量检查、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经当地法定计量单位的检定，检校合格并确保在有效期内方可使用。

3.0.7  低影响开发雨水设施工程的验收宜在整个工程经过一个雨季运行检验后进行。

3.0.8  海绵城市低影响开发设施的施工与验收管理应满足本导则的要求，本导则未做出规定的，还应满足相关规范的规定。

3.0.9  施工现场必须做好水土保持与防护措施，防止施工过程中对雨水控制与利用设施、排水管渠设施及周边环境功能的扰动和破坏。

3.0.10  工程施质量的验收应在单位自行检查，且评定合格的基础上进行 。

3.0.11  海绵城市建设工程建设过程中应进行重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程的核查和分部工程、单位工程的验收，设施建成后应进行竣工验收。核查和验收均应符合国家及白城市相关标准的要求。

3.0.12  海绵城市建设工程竣工验收应提供下列文件和资料：

1、竣工图和设计变更文件；

2、材料、管件、成品设备等的出厂合格证明和检测报告；

3、工程施工、监理记录及工程质量事故处理记录；

4、各分部工程、分项工程验收资料；

5、隐蔽工程施工相关的影像资料；

6、工程试运行报告。

3.0.13  海绵城市建设工程中通过整改仍不能满足结构或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

3.0.14试运行期间业主应监测工程在收集水量、外排水量、回用水量等方面的数据，以及处理前后雨水的水质，形成试运行报告。

3.0.15  海绵城市建设工程的竣工验收应由行业主管部门、质监部门及项目建设相关单位参加。

3.1.16  工程验收不合格时：经返工重做的工程，应重新申请验收；经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的工程，应予以验收。

3.0.17  工程质量验收合格后，建设单位应按规定将竣报告和有关文件，报工程所在地建设行政主管部门备案。

# 4 材料性能

## 4.1 透水砖

4.2.1  透水砖的外观质量、尺寸偏差、力学性能、物理性能等技术要求应符合现行国家标准《透水路面砖和透水路面板》(GB/T 25993-2010)、《透水砖路面技术规程》（CJJ188-2012）等的规定。透水砖的透水系数大小分为A级和B级，其中，A级应大于等于0.2mm/s，B级应大于等于0.1mm/s；防滑性能应满足检测BPN值≥60（无量纲）；耐磨性应满足磨坑长度≤35mm。透水砖强度等级应符合表4.1的要求。

表4. 1 透水砖强度等级

| 道路类型 | 抗压强度（MPa） |  | 抗折强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 单块最小值 | 平均值 | 单块最小值 |
| 小区道路（支路） 广场、停车场 | ≥50.0 | ≥42.0 | ≥6.0 | ≥5.0 |
| 人行道、步行街 | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥5.0 | ≥4.2 |

## 4.2 渗透管

4.3.1  渗透管宜采用聚乙烯缠绕结构壁管（B型），聚乙烯、硬聚氯乙烯双壁波纹管，聚乙烯、硬聚氯乙烯实壁管等为基材，管壁开孔率宜为1%~3%。

4.3.2 渗透管是以不同塑料管材在管壁上打孔而成。渗透管技术参数见表4.2、4.3。

表4.2 不同塑料管材的渗透管技术参数

| 管材 | 管径 | 开孔方式 | 开孔孔径（mm） | 开孔率 | 环刚度 (kN/m2） | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE）实壁管 | DN200~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | 《非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管》（CJ/T 358-2010） |
| 聚乙烯（PE）双壁波纹管 | DN200~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.1-2004） |
| 聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B型） | DN200~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管 | DN200~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T20221-2006） |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管 | DN200~DN600 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | 《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管材》（GB/T18477.1） |
| 玻璃钢管 | DN100~DN700 | 梅花形均匀布孔 | 10～15 | 1%~3% | ≥8 | — |

表4.3 热塑性塑料管材弹性模量及抗拉强度标准值、设计值(MPa)

| 管材名称 | 弹性模量 | 抗拉强度标准值 | 抗拉强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯（PE）实壁管 | 758 | 20.7 | 16 |
| 聚乙烯（PE）双壁波纹管 |  |  |  |
| 聚乙烯（PE）缠绕结构壁管 |  |  |  |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管 | 3000 | 40 | 20.3 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管 |  |  |  |

4.3.3 软式渗透管可分为三种：第一种材质为高抗冲聚乙烯；第二种主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料；第三种以覆有聚氯乙烯树脂防腐层的螺旋式钢丝弹簧管为骨架，外包裹渗透性土工布及聚合纤维编织物为管壁。软式渗透管技术参数应满足表4.4的规定。

表4.4 软式渗透管技术参数

| 管材 | 管径 | 开孔率 | 环刚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软式渗透管 | DN50~DN200 | 65%~75% | 0.1~3 kN/m2 |

## 4.3 蓄水模块

4.4.1  蓄水模块采用分体式设计，它可在施工现场按一定的顺序组装成蓄水箱体。聚丙烯、聚乙烯材料的性能指标应与《建筑排水用聚丙烯（PP）管材和管件》（CJ/T278-2008）相一致。

4.4.2  蓄水模块单体的性能指标应满足表4.5的要求。

表4.5蓄水模块的性能指标

| 项目 | 测试条件 |  |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坠落试验 | 23℃±2℃，1m高处跌落，边角落地 |  |  | 无开裂、破损或永久变形 |
| 抗压强度试验 | 顶部加载 | 0.5m≤覆土≤4m | 200 kN/m2 | 无开裂、破损或永久变形 |
|  | 侧面加载 | 0.5m≤埋深≤4m | 100 kN/m2 |  |
|  |  | 4m＜埋深≤7.5m | 185 kN/m2 |  |
| 烘箱试验 | 150℃，30min |  |  | 无气泡、分层和破裂 |
| 抗冲击性能 | 23℃±2℃，4kg砝码，高2m，试样上覆盖35cm厚沙床 |  |  | 无开裂、破损或永久变形 |
| 长期蠕变性能 | 23℃±2℃， ≥1008h |  |  | 50年外推垂直变形≤4%， 水池的竖向变形并不得超过： |
|  | 顶部加载 | 0.5m≤覆土≤4m | 110kN/m2 |  |

4.4.3  蓄水模块的功能指标应满足表4.6的要求。

表4.6 蓄水模块的功能指标

| 项目 | 测试方法 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 流通直径 | 通球试验 | ≥50mm(树池、收集池) ≥150mm(排水渠、调蓄池) |
| 孔隙率 | 满水试验 | ≥90% |
| 清掏通道 | 钢尺测量 | 最小通道尺寸≥350mm |

## 4.4 管材

4.4.1  低影响开发雨水工程管材应满足设计要求，宜采用聚乙烯（PE）缠绕结构壁管材、聚乙烯（PE）双壁波纹管材、聚乙烯（PE）实壁管材、硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管材、硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材、硬聚氯乙烯（PVC-U）加肋管材等，且应满足现行产品标准的要求。

4.4.2  管道埋设于市政车行道下时，管材的环刚度应按计算确定；小区及园内道路下管材环刚度应不小于8 kN/m2。其他非承载绿地、人行道等地面下，管材的环刚度不得小于4 kN/m2。

4.4.3  聚乙烯缠绕结构管壁管材（B型）应采用承插式电热熔连接或承插式弹性橡胶密封圈连接。

4.4.4  聚乙烯、硬聚氯乙烯双壁波纹管材和硬聚氯乙烯实壁管应采用承插式弹性橡胶密封圈连接。承插式弹性橡胶密封圈由管材生产厂配套供应，其性能应符合《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈》（GB/T 21873-2008）的规定。

# 5 施工前准备

5.0.1  施工单位应熟悉施工图纸，了解设计意图和要求，实行自审、会审（交底）和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议。

5.0.2  施工、安装单位应按照合同文件、设计文件和有关规范、标准要求，根据建设单位提供的施工界域内及相关外部环境地下管线等建（构）筑物资料、工程水文地质资料，组织有关施工技术管理人员深入沿线调查，掌握现场基础资料。

5.0.3  施工单位应编制专项施工组织设计或调整建设项目原有施工组织，确定质量保证计划，确定工程质量控制的雨水工程和检验批，报监理工程师批准后执行，并作为施工质量控制的基础。

5.0.4  施工单位必须做好施工场地内、外市政雨水口、检查井等既有、新建设施的防护工作，防止施工场地水土流失造成的管渠系统堵塞、下游水体污染等。

5.0.5  应结合工程特点对现场作业人员进行专项技术及安全培训，对特殊工种进行资格培训。

5.0.6  施工单位应在合同规定的期限内向建设单位提交测量复核书面报告，经监理工程师签字批准后，作为放线测量、建立施工控制网、线、点的依据。

5.0.7  高程控制测量应做好与上下游市政排水管渠、排水沟渠、河湖水系、周边道路竖向的衔接。

5.0.8  施工前施工单位应做好场地测量、地勘物探和测绘等基础工作。

# 6 施工与验收

## 6.1透水砖铺装

### 6.1.1一般规定

1、 透水铺装自上而下宜设置透水面层、透水找平层和透水基层，透水找平层及透水基层渗透系数应大于面层。

2、 透水铺装地面施工前，应对基层（垫层）进行检查验收，透水铺装基层除了满足设计要求的高程、横坡、强度等要求外，还应满足透水基层厚度、材料要求，符合要求后方可进行面层施工。

### 6.1.2施工要求

1、 透水砖铺装应按下列工序施工：

垫层施工

基层施工

找平层施工

面层施工

图6.1 透水砖铺装施工流程图

2、透水砖铺装施工应满足《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）的规定，并符合设计要求。

（1） 土基层施工应符合下列规定：

土基碾压应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠的原则，从边缘向中央进行，达到设计要求压实度。当不适合采用压路机碾压时，应用小型机械夯实。

（2） 垫层施工应符合下列规定：

1） 垫层宜采用中粗砂、级配碎石为材料。

2） 垫层压实度不应小于95%。

（3） 基层施工应符合下列规定：

1） 透水基层应采用强度高、透水性能良好、水稳定性好的透水材料，透水系数不宜小于1.0×10-3mm/s，当透水系数不能满足本要求时，应增加排水设计内容。

2） 透水混凝土基层应设置纵横温度缝（膨胀缝和收缩缝）和施工缝。温度缝和施工缝间距可为4.5m-5.5m，不宜超过6m。

3） 基层透水混凝土夯实成型后，方可在其上铺筑找平层、面层。

4） 基层施工完成后，其面层应及时洒水养护、保持湿润状态，必要时可采取覆盖措施。

（4） 透水粘结找平层施工应符合下列规定：

1） 透水砖找平层用水泥（325#）与砂（中砂）重量比宜为1:5（水灰比0.44）或水泥（325#）与砂（中砂）重量比宜为1:6（水灰比0.38），每罐料搅拌时间应保证2min以上，搅拌均匀后应达到手握成团，松手即散的状态。

2） 透水粘结找平层的摊铺厚度：人行道应为30mm-40mm；停车场及车行道应为40mm-50mm。

（5） 透水砖面层铺装应符合下列规定：

1）铺装控制网格不应大于6.0m×6.0m。

2）设置标高控制点，控制点间距不应超过10m。

3）相邻标志点间应拉通线。

4）直线或规则区域内两块相邻透水砖的接缝宽度不宜大于3mm。

5）严禁在已完成铺装的路面上拌合砂浆、堆放材料或遗撒灰土。

（6）填缝应符合下列规定：

透水砖铺砌完成并养护24h后，用填缝中粗砂填缝，分多次进行，直至缝隙饱满，同时将余砂清理干净。

### 6.1.3验收标准

主控项目

1、 透水砖的透水性能、抗滑性、耐磨性、块形、颜色、厚度、强度等应符合设计要求。

检查数量：透水砖以同一块形，同一颜色，同一强度且以20000 m2为一验收批；不足20000 m2按一批计。每一批中应随机抽取50块试件。每验收批试件的主检项目应符合现行行业标准《透水砖》（JC/T 945）的规定。

检验方法：检查合格证、出厂检验报告、进场复试报告。

2、 结构层的透水性应逐层验收，其性能应符合设计要求。

检查数量：每500 m2抽测1点。

检查方法：按《透水砖路面技术规程》（CJJT 188-2012）中附录A进行检验。

3、 透水砖的铺筑形式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4、 水泥、外加剂、集料及砂的品种、级别、质量、包装、储存等应符合国家现行有关标准的规定。

一般项目

1、 透水砖铺砌应平整、稳固，不应有污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，不得有翘动现象，灌缝应饱满，缝隙一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

2、 透水砖面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有反坡、积水现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

3、 透水砖铺装允许偏差值应符合表6.1的要求。

表6.1透水砖铺装允许偏差

| 序号 | 项目 | 检验频率 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度（mm） | 每20m，1处 | ≤5mm | 3m直尺和塞尺连续量取两次取最大值 |
| 2 | 宽度 | 每40m，1处 | 不小于设计规定 | 钢尺量 |
| 3 | 相邻块高差（mm） | 每20m，1处 | ≤2mm | 塞尺量取最大值 |
| 4 | 横坡（％） | 每20m，1处 | ±0.3% | 水准仪测量 |
| 5 | 道路中线偏位 | 每100m，1处 | ≤20mm | 经纬仪测量 |
| 6 | 纵缝直顺度（mm） | 每40m，1处 | ≤10mm | 拉20m小线量3点取最大值 |
| 7 | 横缝直顺度（mm） | 每20m，1处 | ≤10mm | 沿路宽拉小线量3点取最大值 |
| 8 | 缝宽（mm） | 每20m，1处 | ±2mm | 钢尺量3点取最大值 |
| 9 | 井框与路面高差（mm） | 每座，1处 | ≤3mm | 塞尺量取最大值 |
| 10 | 高层 | 每20m，1处 | ±20mm | 水准仪测量 |
| 11 | 各结构层厚度（mm） | 每20m，1处 | ±10mm | 钢尺量3点取最大值 |

## 6.2缝隙透水

### 6.2.1一般规定

缝隙透水铺装一般规定同透水砖。

### 6.2.2施工要求

1、 缝隙透水铺装各层施工要求参考透水铺装。

2、 缝隙透水铺装地面铺筑时，基准点和基准面应根据平面设计图、工程规模、透水砖规格、块形、尺寸设置。透水铺装地面与主干道、绿地衔接应按设计细部要求执行。

3、 缝隙透水砖的铺筑应从基准点开始，并以缝隙透水砖基准线为基准，按设计要求铺筑。铺筑透水砖面层应纵横拉通线铺筑，每3m〜5m设置基准点。

4、检查井周围或与构筑物接壤处的砌块宜切块补齐,不宜切块补齐的部分应及时填补平整。

5、 缝隙透水砖铺筑过程中，不得站立在找平层上作业，应随时检查缝隙透水砖的牢固性和平整性，不符合要求应及时修整，不得向砖底部填塞砂浆或支垫等方法进行砖面找平，应用切割机械切割透水砖。

6、 抗冻融的透水铺装水平方向上每隔6米设置伸缩缝。基层（砂层）每隔1米设置排水带，排水带与生物滞留带渗渠单元内的渗排管有效连接。

7、 缝隙透水砖之间的固定缝隙宜为5mm～10mm，采用中粗砂或石屑填缝，分多次进行直至缝隙饱满均匀，洒水封缝使填料密实，同时将遗留在砖表面的余砂清理干净。

### 6.2.3验收标准

主控项目

1、 缝隙透水砖的透水性能、抗滑性、耐磨性、块形、颜色、厚度、强度应符合设计要求。

检查数量：透水砖以同一块形、同一颜色、同一强度以20000m2 为一验收批，不足20000 m2按一批计。每一批中应随机抽取50块试件。每验收批试件的主检项目应符合现行行业标准《透水砖》（JC/T 945）的规定。

检查方法：检查合格证、出厂检验报告、进场复试报告。

2、 结构层的透水性验收，其性能应符合设计要求。

检查数量：每500m2抽测1处。

检查方法：按《透水砖路面技术规程》CJJ/T188、《城市道路透水人行道铺设》10MR204规定检测。

3、 透水砖的铺筑形式应符合设计要求,透水砖渗水不得对路基强度和稳定性产生不良影响，不得导致次生灾害或地下水污染发生。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、核对设计图。

一般项目

1、 透水砖铺砌应平整、稳固，不应有污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，不得有翘动的现象，灌缝应饱满，缝隙一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、尺量。

2、透水砖面层与路缘石及其它构造物应接顺，不得有反坡、积水现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

3、 缝隙透水砖铺砌允许偏差值，应符合表6.2

表6.2  缝隙透水砖铺砌允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 平整度（mm） | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量2尺，取较大值 |
| 横坡(％) | ±0.3％且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪量测 |
| 井框与面层差（mm） | ≤4 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺与塞尺量，取最大值 |
| 相邻块高差（mm） | ≤3 | 20m | 1 | 用钢尺量 |
| 纵缝直顺（mm） | ≤10 | 40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 横缝直顺（mm） | ≤10 | 20m | 1 | 沿路宽用线和钢尺量 |

## 6.3下沉式绿地

### 6.3.1 一般规定

1、典型的下沉式绿地结构为绿地高程低于路面高程，雨水溢流口设在绿地内且低于路面高程、高于绿底高程。下沉式绿地先汇集周边道路等区域产生的雨水径流，绿地蓄满水后再流入溢流口。

2、 应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物。

3、与路面、广场等硬化地面相连接的绿地，宜低于硬化路面150mm~250mm，进水口拦污设施应正确设置，以初期净化与水。

4、绿地内溢流口顶面标高应低于进水口高程50mm，以确保暴雨时溢流排放。

5、绿地内表层土壤入渗能力不够时，应通过措施改良土壤渗透能力，也可另设渗井等渗透设施。

6、 道路红线内外绿地的高程一般应低于路面并与道路景观相结合，通过在绿化带内设置雨水花园、下沉式绿地、植草沟等滞留设施、消纳雨水径流，减少雨水排放。

7、下沉式绿地的植物应严格按照设计要求进行选用，并能保证耐淹耐旱、净化雨水、低维护成本等要求。

### 6.3.2 施工要求

1、 下沉式绿地的位置、下沉深度、构造措施等应符合设计要求。

2、种植土选择以排水良好为宜，保证土壤渗透能力符合规范和设计要求。

3、 在下沉式绿地的雨水集中入口、坡度较大的植被缓冲带，应按设计要求放置砾石等用以消能，在裸露的地方添加砾石铺装等方法，防止雨水径流对土壤的侵蚀。

4、对于土壤渗透性较差的区域，可适当缩小雨水溢流口高程与绿底高程的差值或采用换填土的方法，使得下沉式绿地集蓄的雨水能够在24小时内完全下渗。

5、 下沉式绿地的植物施工应注意以下要求：

（1）首先满足耐淹属性，海绵城市的属性要求收集、净化和下渗雨水。雨水景观设施中，景观植物在雨洪期间汇能够正常生长。

（2）满足耐旱属性

（3）满足耐污属性，能够对雨水冲刷带来的面源污染物进行净化。

（4） 满足本土化、低维护等要求。

### 6.3.3 验收标准

1、 绿地应低于周边铺砌地面或道路150mm以上。

检查方法：尺量检查；

2、 溢流口顶部应低于进水口50mm。

检查方法：水准仪；

3、 排水管流水畅通。

检验方法：观察检查；

4、 绿地覆盖率达到100%，绿地整洁，无杂物。

检查方法：观察检查。

## 6.4生物滞留设施

### 6.6.1 一般规定

1、 生物滞留设施应用于道路绿化带时，道路纵坡不应大于设计要求：设施靠近路基部分应按设计要求进行防渗处理。

2、 生物滞留设施内应按设计要求设置溢流设施，一般采用溢流竖管、盖篦溢流井或雨水口等，溢流设施顶一般应低于汇水面50mm。

3、 生物滞留设施的布置及规模应满足设计要求，生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为5%-10%。

4、复杂型生物滞留设施结构外侧及底部应设置透水土工布，防止周围原土侵入。如经评估认为下渗会对周围建（构）筑物造成坍塌风险，或者拟将底部出水进行集蓄回用时，应在生物滞留设施底部和周边设置防渗膜。

5、 生物滞留设施的蓄水层深度应满足设计要求，换土层介质类型、构造措施及换图深度应满足出水水质要求，还应符合植物种植及园林绿化管理技术要求。

### 6.4.2 施工要求

1、生物滞留设施的施工工序应根据设施构造、场地条件等合理确定，一般工序为：

图6.2 生物滞留设施施工流程图

2、施工过程中的土壤侵蚀和沉淀控制：

（1） 生物滞留设施宜在其汇水面施工完成后进行施工，如周边绿地种植、道路结构层等施工均已完成，或根据现场条件及施工进度安排与汇水面同时进行施工。

（2） 生物滞留设施沟槽周边应设置挡土袋、预沉淀池等，防止周边水土流失对沟槽渗透性能、深度造成影响。已完工的入水口设施应进行临时封堵。

3、 沟槽开挖及基层土壤渗透性能保护与恢复

（1） 入渗型生物滞留设施沟槽机械开挖、水泥混凝土拌合与挡墙砌筑作业等宜在沟槽外围进行，避免沟槽因重型机械碾压、水泥混凝土拌合作业等降低基层土壤渗透性能。

（2） 已压实土壤可通过对不小于300mm厚度范围内的基层土壤进行翻土作业，尽量恢复其渗透性能，有条件的，应对施工前后的土壤渗透性能进行监测，以确定翻土厚度；应及时清理沟槽底部已板结的水泥混凝土。土壤渗透性能无法恢复时，设计单位应调整设计渗透值，重新校核设施设计渗透量。

（3） 生物滞留设施边坡应进行压实以防止坍塌及水土流失。

（4） 具有转输功能的生物滞留设施（如生物滞留带），为防止冲刷，沟底一般间隔设置挡水堰，沟槽开挖完成后，设计挡水堰的位置应设置临时挡水坝/袋，防止沟槽内土壤流失。

4、 防渗层

防渗膜作为防渗材料时，应将沟槽内的石块、树枝等尖锐材料清理干净。

5、砾石排水层

（1） 砾石层应为洗净的碎石、砾石等材料，不含杂土。砾石层内穿孔排水管的开孔孔径应小于砾石粒径，开孔率不小于2%，穿孔排水管端头和侧壁应用透水材料（如透水土工布等）进行包裹。

（2） 砾石排水层应采用土工布包裹的方式，避免换土层/种植土层内土壤随雨水流失进入排水层。

6、 透水土工布或砂层

（1）土壤或人工过滤介质应分层回填至设计高度。

（2）换土层四周用土工布包裹时，土工布搭接宽度不应小于200mm，以避免周边土壤进入换土层。

（3）换土层/种植土层回填到设计高度后一段时间内发生沉降时，应进行补充回填。

7、 换土层/种植土层

（1）土壤或人工过滤介质应分层回填至设计高度。

（2）换土层四周用土工布包裹时，土工布搭接宽度不应小于200mm，以避免周边土壤进入换土层。

（3）换土层/种植土层回填到设计高度后一段时间内发生沉降时，应进行补充回填。

8、 植物种植

植物种植应按种植设计图纸施工，也可按照实际景观效果最优的原则进行适当调整，并按程序进行设计变更。进水口及溢流口处的种植密度可适当加密，利用植物拦截较大颗粒物及垃圾。

9、覆盖层（砾石）

覆盖层主要作用为初步过滤细颗粒物，避免设施换土层/种植土层过早堵塞，同时具有防止冲刷的作用。覆盖层应根据植物种植，按照不漏土的原则进行铺设，还应考虑景观效果。

10、 进水口

利用地表有组织汇流方式收集汇水面径流雨水时，进水口的设置应根据施工图纸施工，实际施工过程中，应按照便于雨水汇入生物滞留设施的原则，对进水口位置进行适当调整，汇水面上高程最低点应设置进水口。

11、 溢流口。

溢流口高程对于控制生物滞留设施的调蓄高度起到非常关键的作用，溢流口顶与生物滞留设施种植面间的空间为生物滞留设施有效调蓄空间，结构层回填高度应与设计高度一致，保证有效调蓄深度。溢流口顶一般应预留不小于50mm的超高。

### 6.4.3 验收标准

1、 蓄水层深度应符合设计要求，设计未明确时，一般为150～250mm，最高不超过 400mm，并应设 100mm 的超高。

2、 砾石层厚度应大于250mm，砾石直径不超过50mm

检查方法：尺量检查和网格筛选；

3、 人工填料层其渗透系数不小于10-5m/s。

检查方法：查验试验报告必要时现进行复测；

4、 种植土层主要成分检查，厚度不应小于200mm。

检查方法：查试验报告和尺量检查；

5、砾石层和填料层之间铺设土工布或厚度不小于100mm的砂层

检查方法：观察检查和尺量检查；

6、植物具有净化功能，耐旱耐涝，搭配合理。

检查方法：检查园林部门确认的植物特性书；

7、水流顺畅，无短流。

检查方法：观察检查；

8、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m（水平距离）的区域，应设防渗措施

检查方法：查地勘报告和观察检查。

## 6.5植草沟

### 6.5.1一般规定

1、 植草沟一般适用于居住区绿地，道路中央隔离带及两侧绿化带，广场、停车场等不透水地面周边的绿地，及各类集中绿地。可以同雨水管网联合运行，条件（土质、坡度、景观等）适合时也可代替雨水管网，在完成输送排放功能的同时满足雨水的收集及净化处理的要求。

2、 植草沟边坡坡度不宜大于（垂直∶水平）1∶3，纵坡不应大于4%，纵坡较大时宜按照设计要求在中途设置消能台坎。；

3、 植草沟中心线距离建筑基础至少3m，如果浅沟距离建筑物小于3m，应于植草沟和建筑之间铺设防水材料；

4、 植草沟坡度大于5%，长度超过30m时，可考虑增设台坎，以减少流速，增加入渗雨水量。台坎由卵石、砖块、木头或混凝土等材料制成，一般高70～150mm，每4～6m设置一处或每条浅沟设置2处；

5、 植草沟断面形式宜采用抛物线形、三角形或梯形。

### 6.5.2施工要求

1、植草沟施工一般工序为：

挡水堰

植物种植

沟底防冲刷碎石铺设

进水口与溢流口

施工过程中的土壤侵蚀和沉淀控制

沟槽开挖及基层土壤渗透性能保护与恢复

图6.3 植草沟施工流程图

2、植草沟宜在其汇水面施工完成后进行，如周边绿地种植、道路结构层等施工均已完成。植草沟周边应设置防止泥土侵入的设施，如挡土袋、预沉淀池等，防止周边水土流失对深度和纵坡造成影响。

3、植草沟沟槽开完完成后，设计挡水堰的位置应设置临时挡水坝/袋，防止沟槽内土壤流失。

4、 植草沟的进、出水口应与周边排水设施平顺衔接。设计未明确时当进、出水中坡度较大时应设置卵石或跌水消能缓冲措施。

5、 已压实土壤可通过对不小于300mm厚度范围内的基层土壤进行翻土作业，尽量恢复其渗透性能，有条件的，应对施工前后的土壤渗透性能进行监测，以确定翻土厚度；应及时清理沟槽底部已板结的水泥混凝土。

6、 挡水堰顶高程一般根据植草沟纵坡、沟深及溢流口溢流标高合理确定，应严格按照图纸施工。

7、 防冲刷碎石铺设（两侧或沟底）：防冲刷碎石覆盖层应根据植物种植，按照不漏土的原则进行铺设，还应考虑景观效果。

### 6.5.3 验收标准

主控项目

1、 植草沟过水断面形式及尺寸应不小于设计要求，进水口拦污设施准确设置。

检验方法：量测。

检查频率：每100m抽查1处。

2、 植草沟植被成活率、植被高度应不小于设计要求。

检验方法：观察、量测。

检查频率：全数检查。

一般项目

1、 一般植草沟顶宽范围为500mm~2000mm（具体宽度可根据设计调整），深度范围为50mm~250mm。

检查方法：尺量检查；

2、 最大边坡（水平：垂直）宜为3:1，纵向坡度宜为0.3%~4%，沟长不宜小于30m。

检查方法：水准仪和尺量检查；

3、 植草沟最大流速应小于0.8m/s。

检查方法：明渠流量计实测。

## 6.6雨水罐

### 6.6.1 一般规定

1、 雨水罐又称雨水桶，一般采用塑料、玻璃钢或金属等材料制成，其品种、规格应符合设计要求，采用半成品应进行进场验收。

2、 雨水罐的安装方式分为地上安置或地下埋设，施工前，应对雨水罐平面位置及安装高程进行复核，确认无误后方可施工。

3、 雨水罐应做满水试验。

### 6.6.2 施工要求

1、 雨水罐应按照产品要求进行安装，采用埋地式施工时，应确保基坑安全放坡、尺寸准确，基坑承载力满足设计要求。安放在地面上的应确保固定牢靠，使用方便、便于维护。

2、 雨水罐应避免设置在阳光直射的地方。雨水罐应采取防止误接、误用、误饮的措施。

3、 进水口拦污设施应正确设置，以初步净化雨水，降低后续清理难度；

4、 基坑回填应分层填筑、对称施工，回填密实度应满足设计要求，回填前应进行雨水罐安装隐蔽验收；

5、安放在地面上的雨水灌应确保固定牢靠，使用方便、便于维护；

6、 雨水罐周边应按设计要求做好排水设置；

7、 雨水罐顶部检查口应加设防坠落设施。

### 6.6.3 验收标准

主控项目

1、 雨水罐的质量应符合国家有关标准的规定。

检验方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告。

检查频率：全数检查。

2、 雨水罐的基础底座做法应符合设计要求。

检验方法：检查施工隐蔽验收记录。

检查频率：全数检查。

3、 雨水罐容积不小于设计要求。

检验方法：检查产品质量合格证明书。

检查频率：全数检查。

4、 雨水罐地面周边的防护装置及安全警示标志应符合设计要求。

检验方法：图纸核对。

检查频率：全数检查。

一般项目

1、 进、出水管接口应严密，无渗漏。

检验方法：蓄水观察。

检查频率：全数检查。

## 6.7渗井

### 6.7.1一般规定

1、渗井主要适用于小区内绿地区域，在土壤渗透条件较好的情况下宜设置渗井。当渗井应用于径设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础小于3m（水平距离）的区域时（或者流污染严重的区域），应采取必要的措施防止发生灾害。

2、 渗井通过井壁和井底进行雨水下渗，可在渗井周围设置水平渗排管，并在渗排管周围铺设砾（碎）石，增大其渗水效果。

3、渗井位于绿地最低点偏上10～15cm处并不应高于进水口高程，保证绿地对雨水的净化、蓄滞等功能。

4、 渗井的雨水井箅应符合《再生树脂复合材料水箅》（CJ/T130）、《聚合物基复合材料水箅》（CJ/T212）及《球墨铸铁复合树脂水箅》（CJ/T328）等现行有关标准的规定。HDPE成品井，应符合设计要求和《建筑小区排水用塑料检查井》（CJ/T233）的相关规定。

5、渗井水质净化材料粒径、级配、厚度应根据设计严格把控。

### 6.7.2施工要求

1、 渗井基坑土方施工要求：

（1）沟槽开挖时应做好支护措施，防止土方塌方。

（2）基坑不得超挖，超挖后不得采用超挖土方回填，宜采用碎石回填。

（3）沟槽开挖验槽合格后，应立即铺设碎砾石或砂，不得用机械碾压。

（4）土方回填材料宜选用不含有害物质、不易堵塞反滤层的砂类土。

2、 渗井施工，应符合下列要求：

（1）渗井的井室应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的有关要求。

（2）渗井的水源应通过植草沟、植被缓冲带等设施对雨水进行预处理。

（3）渗井介质层应外包透水土工布，透水土工布性能指标符合下表的规定。

表6.3土工布主要性能指标要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥200 |
| 厚度（mm） | ≥1.7 |
| 断裂强度（KN/m） | ≥6.5 |
| 断裂伸长率（%） | 25~100 |
| 撕破强力（KN） | ≥1.6 |

### 6.9.3 验收标准

渗透管质量检验应满足下列要求：

主控项目

1、 渗井几何尺寸应满足设计要求，不得使用含有毒害物质的材料制作。

检验方法：观察检查、钢尺量测，检查出厂合格证、质量检验报告。

2、渗井开孔率应符合设计要求。

检验方法：观察检查、钢尺量测，检查频率：全数检查。

3、 透水土工布性能应满足设计要求，不得使用不合格的产品。

检验方法：力学检测，检查出厂合格证和质量检验报告。

一般项目

1、砾石应干净，含泥量宜小于1%，粒径范围为25~40mm，其它净化介质粒径、级配应符合设计要求。

检验方法：观察检查、含泥量检测、钢尺量测。

2、 渗井周边的植物应能保证耐旱耐淹耐滞的要求。

检验方法：观察检查。

检查频率：全数检查。

## 6.8调蓄池（蓄水模块）

### 6.8.1 一般规定

蓄水模块水池适用于有雨水回用需求的建筑与小区，根据回用目标（绿化、道路喷洒及冲厕）不同需配建相应的水质净化设施，不适用于污染较严重地区径流雨水的收集回用。

### 6.8.2 施工要求

1、 蓄水模块应按下列工序施工：

基坑开挖

地基处理

工

水池基础施工

找平层施工

防渗膜铺设

蓄水模块拼装

管道安装

水池四周保护

回填施工

图6.4蓄水模块水池施工流程图

2、 基坑开挖

（1） 水池开挖深度大于5m，或地基为软弱土层，地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时，应采取支护措施。在地下水位较高的地段施工时，应根据水文地质条件及基坑深度等确定降排水施工方案；

（2） 水池基坑开挖应严格控制基底高程，避免扰动基底原状土层。机械开挖时，基底设计标高0.2m~0.3m的原状土应人工清理。如有超挖或发生扰动，可换填粒径10mm~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石填平夯实，密实度要求85%~90%，地基承载力应符合设计要求；

（3） 水池开挖基坑开挖沟槽底边应留出不小于1000mm的安装尺寸；

3、地基处理

（1） 水池的地基承载力应达到设计规定。对于软土地基或承载力不满足设计规定时，应按照设计要求进行加固补强。对于地基存在不均匀沉降的地段，应按照设计要求进行加固处理；

（2） 水池池底与管道沟槽槽底标高允许偏差±10mm；

4、防渗膜铺设

（1） 防渗土工膜铺设前应对地基和其周围的渣土、尖锐物、石块、铁丝等进行清理；

（2） 防渗土工膜到场后宜采用人工卷铺。两幅土工膜在进行搭接时焊接宽度应不小于100mm；

（3） 底板防渗土工膜应在底板验收合格后，池体施工之前铺设；

（4） 池壁及顶板防渗土工膜应在池体施工完成后铺设，防渗土工膜与池壁应紧贴。

5、蓄水模块拼装

（1） 蓄水模块的铺设和安装从最下层开始，逐层向上进行。在安装底层模块时，应同时安装鼓风通气管、水池出水管。当有水池井室占位时应将井室就位。

（2） 蓄水模块应使用连接件进行相互连接。

6、管道安装

按照常规排水管道施工要求进行蓄水模块水池的进出水管以及检查井安装。

7、水池四周保护

水池拼装完成后在回填前应采用聚苯板对水池四周进行保护，防止周边土壤中尖锐杂物刺破防渗膜。

8、水池回填

（1） 塑料蓄水模块水池池顶以上500mm内，应先在土工膜上铺100mm厚的中砂层，再向上的回填材料可用中砂，碎石屑或土质良好的原土，共分2层，每层厚度不大于200mm。要求人工回填，不得采用机械推土回填；从水池池顶以上 500mm外，一般分层回填原土，可采用机械回填、碾压；

（2） 水池位于广场、城市道路或公路下，水池顶面500mm以上的密实度要求按工程设计及相关规范要求确定。

### 6.8.3 验收标准

主控项目

1、 塑料蓄水模块规格正确，外观完好无损坏，水池闭水试验。

2、 防渗土工膜的完整性应良好，无破损。

检查方法：观察，出厂合格证明和复验报告。

3、 钢筋混凝土底板模板安装允许偏差应符合表6.5的规定。

表6.5钢筋混凝土底板模板允许偏差

| 序号 | 项目 | 规定值或允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程 | ±5mm | 每10m | 1 | 水准仪 |
| 2 | 预留方格中心位置 | 5mm | 每方格 | 1 | 钢尺丈量 |

一般项目

1、 码放整齐，连接可靠。

2、 按设计要求安装。

3、 塑料蓄水模块水池骨架安装允许偏差见表6.6。

表6.6 塑料蓄水模块水池骨架安装允许偏差表

| 序号 | 一般项目 | 允许偏差 mm | 检查概率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 轴线 | ≤30 | 20m | 1 | 挂中心线用尺量 |
| 2 | 高程 | ±20 | 20m | 1 | 水准仪测量 |

4、 防渗土工膜对接检验应符合表6.7的规定。

表6.7 土工膜对接检验

| 项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 防渗土工膜的对接 | 平铺两幅待对接的土工膜，剥开土工布，搭接聚乙烯膜7cm | 观察，钢尺测量 |
| 聚乙烯膜的焊接 | 用塑料膜热焊机焊接，无虚焊 | 观察，查施工记录 |
| 包覆焊接聚乙烯区域的土工布 | 用胶合剂在焊接后的塑料膜两侧粘合土工布，要求粘接平整 | 观察，查施工记录 |

检查方法： 现场观察及施工记录。

## 6.9渗透塘

- 6.9.1 一般规定

1、渗透塘施工前应探明施工区域地下管线，并对地下管线采取有效的保护措施后方可进行渗透塘施工。

2、 如渗透塘区域土质情况无法达到种植土的要求，须对该范围土壤进行改良或换填符合要求的种植土。

3、 根据现场作业面合理选用施工机具，并对现场周边绿地植物进行保护。

- 6.9.1施工要求

1、渗透塘应低于周边地面，周边雨水宜分散进入渗透塘，当集中进入时应在入口处设置截污缓冲措施，如沉砂池、前置塘等；

2、进水管道的高程应符合设计要求，消能碎石应摆放整齐，厚度、面积符合设计要求。

3、渗透塘内的透水土工布的作用为防止种植土随雨水流入滤料层，透水土工布搭接宽度应不小于150mm，并防止尖锐物体破坏。

4、前置塘底的混凝土或浆砌块石施工应满足规范要求。

5、渗透塘的平面形态控制应在满足调蓄容积的基础上，保证线形流畅和景观效果。

6、渗透塘的边坡坡度应符合设计要求，设计无明确要求时，坡度（垂直∶水平）一般不大于1∶3，塘底至溢流水位一般不小于0.6m。

7、渗透塘底部构造一般为200～300mm的种植土、透水土工布及300～500mm的滤料层。

8、渗透塘的溢流设施应与城市雨水排水系统和超标雨水径流排放系统衔接紧密顺畅。渗透塘外围应按照设计设置护栏、警示牌等安全防护设施。

9、入渗透塘水流排空时间不应大于24h。

### 6.9.1验收要求

主控项目

1、 渗透塘构造形式应满足设计要求，使用的栽植土和渗滤材料不得污染水源，不得导致周边次生灾害发生。

检验方法：观察检查、钢尺量测，检查出厂合格证和质量检验报告。

2、 栽植的品种、规格和单位面积栽植数应符合设计要求。

检验方法：观察检查、钢尺量测。

检查频率：全数检查。

3、 植物的病虫害防治应采用生物和物理防治方法，严禁药物污染水源。

检验方法：检查施工方案及现场灭虫防虫措施、施工日志。

检查频率：全数检查。

4、 栽植土及地形工程、植物材料工程、栽植工程验收主控项目应满足《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）相关要求。

检验方法：观察检查。

检查频率：全数检查。

## 6.10调节塘

- 6.10.1 一般规定

1、 施工前，应对调节塘、挡水堤岸、进水口、出水中的平面位置控制桩及高程控制桩进行复核，确认无误后方可施工。

2、 调节塘排水管的排水方向、高程应与下游市政管道或排水设施相协调。

3、 前置塘位置、尺寸、下游侧塘顶高程等应正确设置，以确保对径流雨水进行预处理。

### 6.10.2 施工要求

1、 进水口、排水口的碎石、消能坎等消能设施，应按设计要求施工,防止水流冲刷和侵蚀塘底或沟底。

2、 前置塘与调节塘之间的溢流口应符合设计要求，防止初期水流对前置塘与调节塘之间坝体的冲刷和侵蚀。

3、 溢流井的溢流孔、井顶高程、孔径施工应符合设计要求。

4、 挡水堤岸的基础、堤身应密实、不透水，防止发生管涌现象。

5、 排水管与挡水堤之间应密实、不渗水。

6、 溢洪道的高程、断面、坡度等应符合设计要求，确保溢洪道排水能力，防止出现漫堤现象。

### 6.10.3 验收要求

主控项目

1、 所用的水泥、集料、砌块、管材等原材料的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。

检验方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复检报告。

2、 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求；

检验方法：检查水泥砂浆强度、混凝土强度报告。

检查频率：每50m3砌体或每100m3混凝土或每浇筑1个台班一组试块。

3、 调节塘的各级纳水量不小于相应的设计纳水量。

检验方法：检查测量报告。

4、 进水口、前置塘、主塘、出口高程应符合设计规定，允许误差±20mm。

检验方法：水准仪。

5、 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象。

检验方法：观察。

6、 进水管、出水管满足设计要求。

检验方法：观察。

一般项目

1、 管道内应平整、无杂物、油污；管道无明显渗水、水珠现象。

检验方法：观察。

2、 管道与井室洞口无渗漏水。

检验方法：逐井观察。

3、 井室抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿渍现象。

检验方法：逐个观察。

4、 井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无杂物；流槽应平顺、圆滑、光洁。

检验方法：逐个观察。

5、 井盖、座规格符合设计要求，安装稳固。

检验方法：逐个观察。

## 6.11雨水人工湿地

### 6.11.1 一般规定

1、 雨水湿地可应用于公园、滨河等集中绿地、居住区绿地等具有较大空间的城市功能区，也可设置在需控制雨水径流量的区域。

2、 雨水湿地可分为在线式和离线式两类，一般可应用于水质污染较严重、公共设施用地内的水域与陆地交界地区（如公园、河湖旁）以及具有较大空间的居住小区，也可设置在需控制雨水径流量的地区。

3、 雨水湿地由进水管、前置塘（沉淀区域）、植物种植地带、溢流设施和排水口组成。

### 6.11.2 施工要求

1、 开挖时应清除区域内及护坡的树根、石块杂物。

2、 建造进水出水设施时，应严格按照施工要求实施：

（1） 出水设施应进行浮力校核；

（2） 出水管穿过岸体时可考虑采取防渗措施。

3、 底部应采用小型机械夯实。宜采用双环法测试其土壤渗透率，如果土壤渗透率不满足设计要求，可考虑设置防渗层。

4、 雨水湿地应按照种植物要求铺设种植土，并按照设计要求设置深水区和浅水区。

5、 护坡上部铺设草皮宜优先采用草皮移植。当采用喷草种时，应先刨松表层20mm土壤，然后喷草种，并设置防护网。

6、 种植水生植物应符合下列要求：

（1） 优先选择移栽水生植物；

（2） 划分种植区，每个区种植以一种水生植物；

（3） 应按照种植区水深及景观要求确定种植物；

（4） 种植物种类不宜少于5种；

（5） 水生植物应覆盖50%的种植区域；

（6） 水生植物种植间隔宜为400×400mm。

7、 雨水湿地施工质量验收应符合设计要求，无设计要求时应按下列要求进行控制：

（1） 进水口、前置塘、主塘、出水口的高程应符合设计规定，允许误差±20mm

（2） 湿地底部滤料层厚度应大于300mm

（3） 种植土和滤料层之间应铺设一层不小于200g/m2的土工布

（4）边坡坡度（垂直：水平）一般不大于 1:3，塘底至溢流水位一般不小于0.6 m；渗透塘深度要求不超过1m。

### 6.11.3 验收标准

1、 进水口、前置塘、主塘、出水口的高程应符合设计规定，允许误差±20mm。

检查方法：水准仪。

2、前置塘边坡应为1:2~1:8，主塘边坡不宜大于1:6。

检查方法：水准仪和尺量检查。

3、 调节容积的排空时间不应大于48 h。

检查方法：现场核查水力计算书。

4、 进水口、前置塘、沼泽区、出水溢流出水口的高程应符合设计规定，允许误差±20mm。

检查方法：水准仪。

5、高沼泽区深度范围为0~0.3m，低沼泽区为0.3~0.5m。

检查方法：尺量检查。

6、 出水池的深度范围为0.8~1.2m。

检查方法：尺量检查；

7、调节容积的排空时间不应大于24 h。

检查方法：核查水力计算书。

8、 植物具有净化功能，耐旱耐涝，搭配合理。

检查方法：检查园林部门确认的植物特性书。

## 6.12 雨水口

### 6.12.1 一般规定

道路凹点处根据设计要求应增设雨水口，如，其他地方设置单箅或双箅雨水口。

### 6.12.2  施工要求

1、 基础施工：

（1） 开挖雨水口槽及雨水管支管槽，每侧宜留出300～500mm的施工宽度。

（2） 槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础。

（3） 采用预制雨水口时，基础顶面宜铺设20—30mm厚的砂垫层。

2、 雨水口砌筑施工：

（1） 管端面在雨水口内的露出长度，不得大于20mm，管端面应完整无破损。

（2） 砌筑时，灰浆应饱满，随砌、随勾缝．抹面应压实。

（3） 雨水口底部应用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。

（4） 砌筑完成后雨水口内应保持清洁，及时加盖，保证安全。

除按照上面要求施工外，还应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008相关内容规定；同时塑料雨水口按照图集《建筑小区塑料排水检查井》08SS523施工，砖雨水口施工参考《雨水口》05S518；

### 6.12.3 验收标准

主控项目

1、 雨水口与道路路面相吻合，高程允许偏差0～5mm，为合格。

检验方法：两侧各一点，水准仪。

2、 雨水口部件完整、无破损、无裂缝、无变形，为合格

检验方法：每个部件，目测。

一般项目

1、 雨水口位置正确，深度符合设计要求，高程允许偏差0～＋10mm，为合格。

检验方法：每个一点，水准仪。

2、 支管、连接管内清洁、流水畅通。

检验方法：每个管口，目测。

## 6.13 雨水检查井

### 6.13.1 一般规定

1、 两检查井之间的管段坡度应一致，如有困难时，后段坡度不应小于前段管道坡度。

2、排水管道转弯和交汇处检查井内流槽应保证水流转角≥90，当管径大于300mm时，且跌水高度大于0.30m时，可不受此限。流槽做法参见91SB4-1 P21。

3、 排水管在检查井内均采用管顶平接方式。排水管的承口应为水的逆流方向。

4、排水管在检查井内的跌水高度大于1.0m时，如DN≤400mm时采用管道内跌；DN>400mm时，采用井外竖跌槽式跌水。

5、 管道与检查井的连接，应符合规程要求，并确保安全、牢固、不渗漏。

### 6.13.2 施工要求

塑料雨水口按照图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》施工，其它检查井施工做法参考02S515《排水检查井》；

### 6.13.3 验收标准

主控项目

1、 井底标高检验，允许偏差＋10mm～－20mm为合格

测量方法：井中心2点，水准仪。

2、 检查井的密闭性检验，各接口不渗漏为合格。

检验方法：以井为单位，同排水管道的闭水试验方法。

3、 井壁管的径向变形检验，小于等于0.03ID为合格。

测量方法：当井壁管内径＜700mm时，圆形心轴法。

当井壁管内径≥700mm时，人工测量，测量偏差不应大于1mm。

4、 井底座的流槽变形检验，以井内底流槽平整光滑，不变形为合格。

检验方法：目测法。

一般项目

1、 井壁管的轴向变形率检验，不超过井壁高度（H）的1.5％为合格。

测量方法：井壁四个点，重锤法。

2、 井位中心检验，偏差15mm以内为合格。

测量方法：井中心位置一点，经纬仪。

3、 井底座的主管接口标高检验，允许偏差±10mm为合格。

测量方法：井接口2点，水准仪。

4、 支管接口标高检验，偏差＋10mm～－20mm为合格。

测量方法：孔口2点，水准仪。

# 7 雨水管控效果评价

## 7.1 设计方案评价

7.1.1项目选址

项目选址避开洪涝风险、地质灾害风险较高的区域；

7.1.2设计目标系统性

结合项目特点，实现总量（含雨水资源化利用）控制、峰值控制、污染控制、排水防涝多目标，达到《白城市区域雨水径流排放管理制度》等相关规定、导则等要求。

7.1.3场地水环境要素的保护和合理利用

包括自然竖向、自然沟渠、湿地、坑塘、植物、土壤的保护和合理利用。

7.1.4建设方案的系统性

体现源头减排、排水管渠（含合流制溢流污染控制）、排涝除险、水系与生态修复综合措施，实现源头减排、过程控制、系统治理。

7.1.5设计过程公众参与

设计方案充分调研群众需求，解决民生问题，合理争取群众意见。

## 7.2 施工过程评价

7.2.1 施工过程水土流失控制

通过临时性措施（如小型沉砂井、雨水口的泥沙围栏等），尽量减少施工过程中建筑垃圾、场地径流污染物直接排入周边水系、河道或管网。

7.2.2施工过程中节材、节水与物料循环利用

施工过程中，充分采用建设临时调蓄池、回用建筑废料组织支护等方式充分循环利用场地物料与非传统水资源。该项目根据措施合理性、科学性以及方案完整程度。

7.2.3施工过程对场地的基本保护

施工场地裸露土壤及开挖面，应在作业后及时采用覆盖、回填等方式进行保护与防护。滨水空间应采用临时性围堰或沙袋围挡等方式，及时对容易产生冲蚀、淤积的湖湾、水体驳岸等进行保护。

## 7.3 雨水管控效果评价

以下仅介绍总量控制效果评价方法，排水防涝、水环境治理效果评价方法参照国家相关标准规范。

7.3.1 总量控制效果

根据体积法，对于子汇水分区、项目/地块、汇水分区、流域的年径流总量控制率计算，可参照式（1），根据设施的年径流总量控制率进行逐级核算。其中，对于设施间有体积补偿关系，即通过联动进行达标的组合设施，可合并计算，对于未通过具有调蓄容积的设施进行控制的区域，年径流总量控制率可通过综合雨量径流系数进行计算。

α=（∑αiFi+∑αjFj +∑αkFk ）/（∑Fi+∑Fj +∑Fk）    （1）

式中：

α ——综合年径流总量控制率；

αi ——具有体积补偿关系的组合设施的年径流总量控制率，根据设计降雨量H确定，见式（3-1）；

Fi ——具有体积补偿关系的组合设施的总汇水面积；

αj ——无体积补偿关系的单项设施（包括单独排放和达标排放）的年径流总量控制率；

Fj ——无体积补偿关系的单项设施（包括单独排放和达标排放）的汇水面积；

αk ——无调蓄容积区域的年径流总量控制率（1-综合雨量径流系数）；

Fk ——无调蓄容积区域的汇水面积。

评价步骤：

1、 确定评价片区。所选片区应为边界清晰的独立汇水区域或明确有上下游边界的片区，片区面积一般不小于2平方公里，片区内项目应包含建筑与小区、市政道路、公园绿地、广场等。

2、 项目年径流总量控制率核算。核算依据为工程竣工图纸，核算方法如下：

计算各设施的有效控制容积V（m3）。设施包括具有径流体积、径流污染控制功能的滞渗、集蓄回用和水质处理设施（雨后循环净化设施除外），如绿色屋顶、雨水花园、透水铺装、湿塘、湿地、延时调节塘、调蓄池等。

（1）核算各设施的实际汇水面积F（m2）。

（2）计算汇水面的综合雨量径流系数φ。滞渗类绿地设施、水面类调蓄设施的雨量径流系数，分别按绿地和水面取值。

（3）核算各设施的设计降雨量H（mm）。计算公式为H=V/(10Fφ)。

（4）根据“年径流总量控制率—设计降雨量”对应关系？，读取各设施的年径流总量控制率α。

（5）计算各项目年径流总量控制率。将各设施的年径流总量控制率与相应汇水面积加权平均，得到项目年径流总量控制率。其中，通过径流组织，使设施之间有效连通，共同承担体积控制作用，即具有补偿关系的设施，合并计算；未实现控制的汇水面，其年径流总量控制率以（1-汇水面综合雨量径流系数）计。

3、 汇水区年径流总量控制率核算。将各项目的年径流总量控制率与相应汇水面积加权平均，得到汇水区年径流总量控制率。

4、 片区年径流总量控制率核算。将各汇水区的年径流总量控制率与相应汇水面积加权平均，得到片区年径流总量控制率。

5、 形成“片区年径流总量控制率计算书”。

6、 汇水区、项目、设施抽样实查。对抽选的汇水区内的项目及其设施进行工程现场实查，核算 “片区年径流总量控制率计算书”的准确性。汇水区、项目、设施抽样比例根据实际项目数量确定，项目涵盖建筑与小区、市政道路、公园绿地、广场四类，设施包括不同类型设施、构造不同的同类设施、构造相同但构造参数不同的同类设施。重点查验设施尺寸、设施与汇水面竖向关系、设施进出口竖向关系及合理性等，以评估设施有效调蓄容积、设施实际汇水面积等。对于延时调节塘等水质处理设施，还应评估设施排空时间或设施污染控制效果。

被评估方需提供资料清单：

1、 年径流总量控制率计算书。

2、 竣工图纸。

3、 设施排空时间或SS净化效果监测评估报告（针对延时调节设施等水质处理设施）。

4、 地下隐蔽工程的施工过程影像资料。

有条件的可利用模型模拟结合实际工程实查的方法进行评价。

# 附录

## 1 分项、分部、单位工程质量验收记录

1.0.1  验收批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师(建设项目专业技术负责人)组织施工项目专业质量检查员进行验收，并按表1.0.1记录。

表1.0.1  分项工程(验收批)质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 验收批名称，部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范规定的 检查项目及验收标准 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |  |
| 施工单位检 查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结沦 |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.0.2  分项工程质量应由监理工程师(建设项目专业技术负责人)组织施工项目技术负责人等进行验收，并按表1.0.2记录。

表1.0.2  分项工程质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 施工班组长 |  |
| 序号 | 验收批名称、部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 施工项目技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验 收 结 论 | 监理工程师 (建设项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |

1.0.3  分部(子分部)工程质量应由总监理工程师和建设项目专业负责人、组织施工项目经理和有关单位项目负责人进行验收，并按表1.0.3记录。

表1.0.3  分部(子分部)工程质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 验收批数 |  | 施工单位检查评定 |  | 验 收 意 见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验 (检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目负责人(专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.0.4  单位(子单位)工程质量竣工验收应按表1.0.4-1～表1.0.4-2记录。单位(子单位)工程质量竣工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理(建设)单位填写，综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写；并应对工程质量是否符合规范规定和设计要求及总体质量水平做出评价。

表1.0.4-1  单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 工程造价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 序号 |  | 项 目 | 验 收 记 录 |  |  |  |  | 验 收 结 沦 |  |  |  |
| 1 |  | 分部工程 | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范规定 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 观感质量检验 | 共抽查 项，符合要求 项， 不符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  |  |  | (公章) 总监理工程师 年 月 日 |  |

表1.0.4-2  单位(子单位)工程结构安全和使用功能性检测记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全和功能检查项目 |  |  |  | 资料核查意见 | 功能抽查结果 |
| 1 | 压力管道水压试验(无压力管道严密性试验)记录 |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道冲洗消毒记录及报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他管道设备安装调试报告及功能检测 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管道位置高程及管道变形测量及汇总 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防腐绝缘检测汇总及抽查检验 |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢管焊接无损检测报告汇总 |  |  |  |  |  |
| 8 | 混凝土试块抗压强度试验汇总 |  |  |  |  |  |
| 9 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总 |  |  |  |  |  |
| 10 | 地基基础加固检测报告 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土结构渗漏水调查记录 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 结沦： 施工项目经理： 年 月 日 |  |  | 结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

## 2 常用标准、规范名录

（1）住建部《海绵城市建设技术指南》（试行）

（2）住建部《海绵城市建设绩效评价与考核指标》（试行）

（3）地表水环境质量标准 GB3838

（4）生活饮用水卫生标准 GB5749

（5）室外排水设计规范 GB50014

（6）建筑给水排水设计规范 GB50015

（7）给水排水构筑物施工及验收规范 GB50141

（8）建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202

（9）混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204

（10）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242

（11）给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268

（12）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300

（13）建筑工程质量检验评定标准 GB50301

（14）建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303

（15）城市排水工程规划规范 GB50318

（16）屋面工程技术规范 GB50345

（17）建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB50400

（18）城市绿地设计规范 GB50420

（19）蓄滞洪区设计规范 GB50773

（20）城镇给水排水设计规范 GB50788

（21）地下水质量标准 GB/T14848

（22）土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T17643

（23）透水路面砖和透水路面板 GB/T25993

（24）混凝土强度检验评定标准 GB/T50107

（25）土工合成材料应用技术规范GB/T50290

（26）绿色建筑评价标准 GB/T50378

（27）城市园林绿化评价标准GB/T50563

（28）GB/T50596 雨水集蓄利用工程技术规范

（29）城市防洪工程设计规范GB/T50805

（30）城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1

（31）城市道路工程设计规范CJJ37

（32）公园设计规范CJJ48

（33）园林绿化工程施工及验收规范CJJ82

（34）城市道路路基设计规范CJJ194

（35） 透水砖路面技术规程CJJ/T188

（36）雨水控制与利用工程设计规范DB11/685

（37）水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225

（38）绿化种植土壤CJ/T340